- 概述

采购内容主要包括塑闪单元反射遮光膜一体化加工、塑闪单元封装、光导垫粘接、集成安装等，提供场地并辅助开展探测器测试。

- 采购及工艺要求

通用规范

- 作业区域应为洁净间（十万级以内），温度维持19℃至23℃之间，相对湿度保持在20%至60%的区间内。

- 人员进入作业区域需经过风淋系统，实施操作前释放静电。

- 所有工序须依据作业指导书或工艺文件执行，严禁擅自更改操作顺序、工艺参数或操作方法。

- 做好过程记录和质量控制，以便追溯与审核。

封装膜加工

- 由乙方负责反射膜（3M ESR膜）和遮光膜采购，其中遮光膜需通过甲方遮光性能测试。

- 反射膜与遮光膜的复合应完全贴合，经高低温后无褶皱、气泡。

- 按图纸裁切、压制折痕，同时折痕不能穿透遮光膜。

塑闪单元封装

- 晶体封装前后存储在干燥柜内，封装需在平整、干净无尘的工作台表面进行。

- 反射遮光膜应尽量紧贴晶体外表面，最终封装后塑闪单元应较轻松塞进套管内。

- 晶体两端包裹时不能用胶带完全密封，留出通气孔。

- 封装过程保障反射遮光膜内表面、晶体表面不沾污，反射遮光膜开窗处要有保护措施。

- 经塑闪单元筛选测试后不合格的需重新封装。

光导垫粘接

- 粘接胶制备完成后需先真空排气，与SiPM粘接后无气泡。

塑闪单元集成安装

- 按照工艺文件进行塑闪分区组装（塑闪单元与套筒粘接，SiPM板与导热索固定、与晶体耦合、与套筒固定）。

- 按照工艺文件进行探测器平面的吊装、粘接等。